PAGE  
16

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования

«Казанский государственный аграрный университет»

Институт механизации и технического сервиса 

Кафедра  «Эксплуатация и ремонт машин»
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ ХРОМИРОВАНИЕМ»
Методические указания к лабораторной и самостоятельной работе
студентов Института механизации и технического сервиса 

очной и заочной форм обучения по направлениям 

  «Агроинженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Техносферная безопасность» и по специальности

 «Наземные транспортно-технологические средства»
КАЗАНЬ – 2017
УДК 621.357.77

ББК  30.83
Составители: Адигамов Н.Р., Гималтдинов И.Х., Шайхутдинов Р.Р.   

Рецензенты: доцент кафедры  машин и оборудования в агробизнесе Казанского ГАУ к.т.н., Лукманов Р.Р.;
ст. преподаватель кафедры «Технология конструкционных материалов»  Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Шайхетдинова Р.С.

Методические указания рассмотрены, утверждены и рекомендованы к печати на заседании кафедры «Эксплуатация и ремонт машин»  (протокол  №  3 от         «25» сентября 2017 г) и на заседании методической комиссии ИМ и ТС Казанского ГАУ, протокол  № 3 от   «9»  ноября 2017 г.

 Восстановление деталей электролитическим хромированием: Метод. указания к лабораторной и самостоятельной работе / Н.Р. Адигамов, И.Х.  Гималтдинов, Р.Р. Шайхутдинов. – Казань, Изд-во Казанского ГАУ,  2017.-16 с.
В методических указаниях представлено описание ванного метода гальванического осаждения хрома. Приведен подробный порядок действий при подготовке электролита, деталей, анодов перед хромированием. Представлена методика расчета и выбора режимов хромирования. 
Методические указания предназначены для студентов Института механизации и технического сервиса очной и заочной форм обучения  по направлениям:   «Агроинженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Техносферная безопасность» и по специальности «Наземные транспортно-технологические средства». Способствует формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
УДК 621.357.77

ББК  30.83
( Казанский государственный аграрный университет, 2017.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
1. Закрепить знания о физической сущности, особенностях и области применения электролитического хромирования при восстановлении изношенных деталей.

2. Ознакомиться с оборудованием, инструментом и материалами, применяемыми при хромировании.

3. Получить практические навыки по расчету и подбору режимов и по ведению процесса хромирования, включая приготовление электролита и подготовку детали.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Свыше 85% деталей тракторов и автомобилей и 95% деталей двигателей выбраковывают при износе не более 0,3 мм. Их целесообразно восстанавливать гальваническими покрытиями, которые имеют следующие преимущества по сравнению с другими способами:

· отсутствие термического воздействия на детали, вызывающего нежелательные изменения структуры и механических свойств;
· получение с большой точностью заданной толщины покрытия, что позволяет свести до минимума припуск на последующую механическую обработку и ее трудоемкость или вовсе исключить обработку;

· осаждение покрытий с заданными, непостоянными по толщине физико-механическими свойствами;

· одновременное восстановление большого числа деталей (в ванну загружают десятки деталей), что снижает трудоемкость и себестоимость единицы изделия;

· возможность автоматизации процесса.

· высокая износостойкость покрытия может быть получена хромированием, так как электролитический хром имеет большую твердость, низкий коэффициент трения, высокую теплопроводность, жаростойкость и коррозионную стойкость.
Хромирование в отличие от других гальванических процессов происходит не в солевом растворе, а в хромовой кислоте 
[image: image1.wmf]4

2

CrO

H

, получаемой растворением хромового ангидрида 
[image: image2.wmf]3

CrO

 в дистиллированной воде. Выделение металлического хрома на катоде – детали 1 (рисунок 1) происходит лишь в присутствии серной кислоты, количество которой определяется соотношением: 
[image: image3.wmf]120

...

90

SO

H

/

CrO

4

2

3

=

.

Кроме того, на катоде шестивалентный хром восстанавливается до трехвалентного и происходит выделение водорода. На эти побочные процессы расходуется значительная часть тока, что обусловливает низкий выход по току при хромировании (13…15%). 
[image: image4.png]o5-o¢

6728

+





1 - катод (деталь); 2 - анод; 3 - уровень электролита; 4 - ванна.
Рисунок 1 - Схема установки для хромирования

Выходом по току или к.п.д. ванны называют отношение действительного количества выделенного вещества к теоретически возможному. 
Хром в процессе электролиза расходуется их электролита, так как аноды, обычно изготовляемые из сплава свинца с сурьмой (7…8%), являются нерастворимыми. Растворимые аноды из металлического хрома применить невозможно, так как они растворяются в 7…8 раз быстрее, чем хром осаждается на катоде, что приводит к непрерывному увеличению концентрации трехвалентных ионов хрома в растворе и к нарушению работы ванны. Концентрация трехвалентного хрома в электролите может увеличиться и при нерастворимых анодах, если не будет выдержано оптимальное отношение катодной плотности тока к анодной, которое должно быть равным 1,5…2. Это достигается тем, что площадь анодов берется в 1,5...2 раза больше покрываемой хромом площади катода.

Основными факторами, влияющими на качество хромового покрытия, являются состав электролита, его температура и катодная плотность тока, в зависимости от которых можно получать покрытия с различными свойствами (рисунок 2).

Матовые (серые) осадки имеют высокую твердость (микротвердость 10000…12000 мН/м2), но большую хрупкость и пониженную износостойкость. В ремонтном производстве не применяются. Эти осадки получаются при низких температурах (35°С) и любой плотности тока. 
Блестящие осадки характеризуются высокой твердостью (7000…10000 мН/м2) и износостойкостью. Они выпадают в узком интервале температур (45…55°С) и широком интервале плотностей тока.

Молочные осадки обладают пониженной твердостью (5000…7000 мН/м2), но хорошей вязкостью и высокой износостойкостью и коррозионной стойкостью. Эти осадки получаются при низких плотностях тока (15…40 А/дм2) и высоких температурах (60°С и выше). На рисунке 2 показаны диаграммы расположения зон различных хромовых осадков.
[image: image5.jpg]]

W50 65m Y

40 45 90 55 60 65 0 47





                                           а                                                б 

[image: image6.jpg]495 5055606570 t°C





в

а) для разведенной ванны 
[image: image7.wmf]3

CrO

 - 150 г/л;

б) для универсальной ванны 
[image: image8.wmf]3

CrO

 - 250 г/л;

в) для концентрированной ванны 
[image: image9.wmf]3

CrO

 - 350 г/л.

Рисунок 2 - Диаграммы расположения зон различных хромовых осадков
В зависимости от концентрации электролиты делятся на три типа.

Разведенный (
[image: image10.wmf]3

CrO

 - 150 г/л, 
[image: image11.wmf]4

2

SO

H

 - 1,5 г/л) электролит дает твердые осадки и быстро истощается. Он применяется для получения твердых осадков на деталях простой формы.

Универсальный (
[image: image12.wmf]3

CrO

 - 250 г/л, 
[image: image13.wmf]4

2

SO

H

 - 2,5 г/л) электролит истощается медленно и применяется для получения твердого, пористого износостойкого и декоративного хромирования.

Концентрированный (
[image: image14.wmf]3

CrO

 - 350 г/л, 
[image: image15.wmf]4

2

SO

H

 - 3,5 г/л) электролит дает сравнительно мягкие осадки и применяется для декоративного хромирования.

В настоящее время кроме указанных разработано большое количество других электролитов. Например, для поддержания количества анионов 
[image: image16.wmf]4

SO

 в электролите на постоянном уровне туда добавляют с избытком труднорастворимый сульфат стронция, который автоматически компенсирует убыль ионов 
[image: image17.wmf]4

SO

. Такой электролит называется саморегулирующимся

В Кишиневском СХИ разработан саморегулирующийся холодный электролит следующего состава: 400...420 г/л хромового ангидрида; 60…65 г/л углекислого кальция; 18...20 г/л сернокислого кобальта. Электролиз ведется при температуре 18…25°С и катодной плотностью тока 100…300 А/дм2. Выход по току составляет 35…40%, а микротвердость покрытия достигает 9000…12000 мН/м2. При этом отпадает необходимость в подогреве ванны, а температура поддерживается посредством змеевика, через который пропускают проточную холодную воду.
Для восстановления деталей, работающих в условиях значительных нагрузок, где требуется высокая износостойкость, применяют молочные осадки, а при небольших и средних нагрузках – блестящие и молочно-блестящие.

Хромовые покрытия отличаются плохой смачиваемостью, поэтому в случаях работы деталей с недостатком смазки применяется пористое хромирование. Поры удерживают смазку, что приводит к увеличению износостойкости как хромированной, так и  сопряженной с ней детали.
Пористое хромирование производят электролитическим, химическим или механическим способами. При электрохимическом способе после покрытия детали гладким хромом переключают полюса и в течении 8…10 минут подвергают покрытие анодному травлению. При химическом способе хромированную поверхность подвергают травлению соляной кислотой. И в том и в другом случае происходит растворение хрома по граням всегда имеющихся тончайших трещин и образование каналов, обладающих капиллярными свойствами. Механический способ заключается в нанесении перед хромированием на поверхности детали углублений (насечка, накатка).

Общим недостатком электролитических хромовых покрытий является низкая производительность процесса, в результате чего скорость осаждения обычно не превышает 0,04...0,05 мм/час на сторону. Следующим недостатком является невозможность получения осадков большой толщины. Это объясняется бурным ростом кристаллов  (дендритов) и увеличением остаточных растягивающих напряжений в осажденном слое. На практике получают покрытия толщиной не более 0,3 мм.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

1-й этап - самостоятельное изучение темы и подготовка письменного отчета по следующим вопросам:
1.1 Чем отличается хромирование от других гальванических процессов? Почему низок выход по току?
1.2 Почему при хромировании не применяются растворимые аноды из металлического хрома?
1.3 Виды осадков при хромировании, их свойства, область применения и условия получения.
1.4 Основные факторы, влияющие на качество хромового покрытия.
1.5 Типы электролитов и область их применения.
1.6 Способы получения пористого хрома, его свойства и область применения.
1.7 Техника безопасности при хромировании.
1.8 Как определить концентрацию хромового ангидрида в электролите?
1.9 Приготовление и корректировка электролита.
1.10 Для чего производится термообработка хромированных деталей?
1.11 Область применения хромирования при восстановлении деталей.
2-й этап – непосредственное выполнение следующих этапов работы по осталиванию деталей в лаборатории университета:

2.1 Получить изношенные детали и обосновать целесообразность их восстановления электролитическим хромированием.
2.2 Выполнить необходимые подготовительные операции перед наращиванием детали.

2.3 Рассчитать время процесса хромирования для получения осадка заданной толщины.

2.4 Установить режимы процесса и произвести наращивание.

2.5 Выполнить необходимые заключительные операции после наращивания.

2.6 Определить толщину полученного осадка, скорость осаждения хрома и  выход по току, заполнить технологическую карту на восстановление (таблица 1)

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

1. Гальваническая ванна ОГ-1349А (заполненная электролитом для хромирования) с вытяжной вентиляцией.
2. Выпрямитель тока ВСА-600/300-1.
3. Набор свинцовых анодов.
4. Подвесные приспособления (подвески) для завешивания деталей в ванну.

5. Верстак слесарный с тисками (стол) для монтажа деталей на подвески.
6. Ванночка с венской известью или карбидным илом.

7. Ванны для проточной холодной и горячей воды.
8. Ванны с дистиллированной водой для сбора электролита.

9. Цапон-лак (раствор целлулоида в ацетоне) и другие изоляционные материалы.

10. Сушильный шкаф.
11. Кисти и щетки волосяные.
12. Аналитические весы ВА-200.
13. Микрометры 0-25 и 25-50 мм.
14. Штангенциркуль.
15. Часы и секундомер СМ-60.
16. Лупа.

17. Резиновая груша.

18. Ванна с 5%-ным раствором щелочи (каустической соды).
19. Термометр от 0 до 1000С - 2 шт.
20. Ареометр 1,0-1,6 г/см3 - 2 шт.

21. Набор посуды и принадлежностей для взятия пробы электролита (стеклянная трубка длиной 600-800 мм,  коническая колба емкостью 1 л, стеклянной мерный цилиндр, пипетка).
22. Серная кислота.

23. Дистиллированная вода.
24. Хромовый ангидрид.
25. Ацетон.
26. Высококачественный (чистый) бензин.

27. Нашатырный спирт.
28. l%-ный раствор гипосульфита.

29. Сухие деревянные опилки для сушки деталей.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Лаборатория электролитических покрытий, ввиду особой вредности ряда процессов, должна быть оборудована мощной приточно-вытяжной вентиляцией. В случае прекращения действия вентиляции (особенно местной вытяжной вентиляции от ванны хромирования) в процессе работы необходимо немедленно выключить ток на ваннах хромирования.
2. Ввиду вредности электролитов работать следует в спецодежде (халатах, фартуках, резиновых перчатках и защитных очках).
3. Во время приготовления растворов из кислот запрещается лить воду в кислоту, следует лить кислоту в воду. Для защиты глаз, рук при этом нужно пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками.

4. При попадании на кожу электролита его нужно немедленно смыть проточной водой, а оставшиеся на коже пятна смазать 5-ти процентным раствором гипосульфита или смесью этилового спирта, соляной кислоты и воды, взятых в равных частях, а затем промыть водой.

5. При попадании на кожу щелочного раствора его нужно смыть проточной водой или слабым раствором уксусной кислоты и проточной водой.

6. Особую осторожность нужно соблюдать при обращении с соляной и серной кислотами. В случае ожога обожженное место нужно обмыть водой (при попадании на кожу серной кислоты обожженное место немедленно залить нашатырным спиртом, а затем тщательно промыть водой).
7. Рабочим, постоянно работающим у ванн, перед работой необходимо смазать носовую полость, руки и лицо вазелином или мазью, состоящей из одной части вазелина и одной части ланолина (для профилактической защиты от вредного действия испарений хромовой ванны).

8. Перед началом работы хромировщик должен произвести осмотр состояния кожи лица и рук (наличие ссадин, царапин, сыпи и т.д.). При обнаружении болезненных явлений кожи запрещается приступать к работе и следует обратиться в медпункт.
9. При попадании хромового электролита в глаза их следует промыть 
l%-ным раствором гипосульфита и водой. Для этого на рабочем месте должен быть установлен специальный водопроводный кран.

10. Загрузку и выгрузку деталей, перемещение хромового электролита, засыпку хромового ангидрида и добавление серной кислоты необходимо производить осторожно, малыми порциями, при включенной вентиляции, в предохранительных очках и резиновых перчатках.

11. При отбирании пипеткой пробы раствора (электролита) для анализа следует пользоваться резиновой грушей. Категорически запрещается набирать раствор в пипетку ртом, а также засасывать ртом растворы через шланги и стеклянные трубки.

12. Завешивать детали под током в ванну с электролитом категорически запрещается.
13. Запрещается производство каких-либо работ (чистку штанг, анодов и т.п.) над поверхностью ванны.
14. Чистку штанг, зажимов и свинцовых анодов следует выполнять перед началом работы во влажном состоянии, смачивая металлические щетки или стеклянную бумагу водой.
15. Все металлические ванны (установки) и источники тока должны быть заземлены, а источники тока кроме того должны быть вынесены за пределы участка.
16. После работы необходимо для уменьшения испарения электролита закрыть ванны крышками и тщательно вымыть руки с мылом.
17. В гальванической лаборатории категорически запрещается пить, курить, принимать пищу.
18. Нейтрализующие составы должны храниться в аптечке, расположенной на видном месте.
19. Куски твердой щелочи и солей следует брать стальными щипцами, щелочь порошкообразную или в мелких кусках - стальным совком.
20. Сливать в канализационную систему горючие вещества  (бензин, керосин и др.), а также кислоты и концентрированные кислые растворы (без предварительной их нейтрализации гашеной известью, содой или едким натром до нейтральной реакции в специальном сборнике) категорически запрещается.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Изучить принцип действия и устройство хромировочной установки 
ОГ-1349А, ознакомиться с пультом управления и местами подвода постоянного тока и присоединения анодов и катодов к штангам.
2. Определить концентрацию хромового ангидрида в электролите при помощи ареометра и термометра. Концентрация хромового ангидрида определяют по номограмме (рисунок 3). С этой целью в электролит одновременно погружают ареометр и термометр и замеряют плотность и температуру электролита. Отметив их на соответствующих шкалах (А и В), соединяют эти точки прямой линией. Точка пересечения этой линии со шкалой Б и показывает концентрацию хромового ангидрида. Для универсальной ванны концентрация хромового ангидрида должна быть 200...250 г/л. Если концентрация вследствие истощения электролита недопустимо снизилась, нужно добавить необходимое количество хромового ангидрида в ванну, предварительно разогрев ее до 60°С.
Для определения содержания в электролите серной кислоты, а также трехвалентного хрома и других примесей необходимо не реже 1 раза в месяц проводить полный химический анализ электролита. 
[image: image18.png]N

Lyttt ettty

1

N

o)

AN
T &
||||1|||| \é &

N
3

g

|n|||l|llllll

\

:

Il]]llllll|||ll|ll[illl\

g

§

A N
IIIS

Lt

(FS « N
Ligrpporne ot

Lovrrindy

8

AR RREERIARERNRNAT!

i




Рисунок 3  - Номограмма для определения концентрации хромового ангидрида по плотности (шкала А) и температуре (шкала В) электролита.

В случае пониженного содержания серной кислоты, недостающее количество осторожно добавляют в ванну, тщательно перемешивают электролит и дают ему отстояться. За счет частых добавок хромового ангидрида (в котором содержание серной кислоты достигает до 0,5%) в электролите может появиться излишек серной кислоты, который необходимо удалить. Для этого в нагретый до 50...60°С электролит следует ввести углекислый барий из расчета 2 г на 1 г удаляемой кислоты. Электролит перемешивают и отстаивают в течении суток. Образовавшийся серно-кислый барий оседает на дно ванны и не мешает процессу хромирования.Если содержание трехвалентного хрома ниже нормы (что, как правило, бывает в свежеприготовленном электролите), необходимо провести проработку электролита при условии, что площадь плоских стальных катодов будет в 2...4 раза больше площади плоских свинцовых анодов. При повышенном содержании трехвалентного хрома проводят противоположную проработку, то есть при условии, что площадь свинцовых анодов будет в несколько раз больше площади стального катода.
3. Взять заданные для восстановления детали (поршневые пальцы, например) и определить размеры поверхностей покрытий, измерив диаметр и длину мест хромирования; взвесить детали и занести полученные данные в тетрадь. Детали должны быть предварительно прошлифованы и отполированы с целью устранения следов износа и придания им правильной геометрической формы и шероховатости поверхности.

4. Определить необходимую силу тока в амперах по формуле:

 
[image: image19.wmf]0

k

0

F

D

J

×

=

,
      (1)

где 

[image: image20.wmf]k

D

 - катодная плотность тока, А/дм2 (для износостойкого покрытия поршневых пальцев - 35 А/дм2);


[image: image21.wmf]0

F

 - общая поверхность, покрываемая хромом, дм2.

При определении 
[image: image22.wmf]0

F

 учитывается не только поверхность детали 
[image: image23.wmf]д

F

, но и неизолированная поверхность подвески, которая тоже будет покрываться хромом.
5. Определить расчетную продолжительность осаждения хрома в часах:


[image: image24.wmf]h

g

×

×

×

×

=

E

D

h

10

t

k

p

,
(2)
где 

[image: image25.wmf]h

 - толщина слоя покрытия на сторону, мм (0,04…0,15);


[image: image26.wmf]g

 - плотность покрытия,  г/см3 (для хрома 
[image: image27.wmf]g

=6,9 г/см3);


[image: image28.wmf]E

 - электрохимический эквивалент (для хрома 
[image: image29.wmf]E

 =0,324 г/А·ч);

[image: image30.wmf]h

 - выход по току (для хрома 
[image: image31.wmf]h

= 0,13…0,18).

Значения 
[image: image32.wmf]h

 и 
[image: image33.wmf]h

 берутся по согласованию с преподавателем.
6. Промыть детали чистым бензином или керосином и просушить их (обдуть сжатым воздухом).
7. Собрать детали на подвеску.

8. Изолировать места деталей и подвески, не подлежащие хромированию, в 2…3 слоя цапон-лаком или другим составом.

9. Произвести химическое обезжиривание деталей вместе с подвеской, для этого с помощью волосяной щетки или кисти покрывают детали венской известью или карбидным илом и тщательно протирают в течение 1,5...2 минут, а затем промывают в горячей проточной воде и в холодной проточной воде. Признаком хорошего обезжиривания служит полная смачиваемость поверхности водой. На практике иногда применяют и электролитическое обезжиривание в специальных щелочных ваннах, однако этот способ неприемлем для деталей и высокопрочных сталей.
10. Подготовить аноды. В процессе электролиза поверхность анодов покрывается темным слоем двуокиси свинца, а во время перерывов электролиза - хромовокислым свинцом оранжевого цвета, имеющим высокое электрическое сопротивление. Поэтому на время простоев ванны аноды извлекают из электролита и хранят в воде. Аноды периодически очищают стальными щетками до металлического блеска. Чтобы облегчить удаление твердой пленки, аноды обрабатывают в разбавленной соляной кислоте (1:1) или горячем растворе едкого натра (100 г/л). Разрыхленная таким путем пленка легко удаляется щетками.
Аноды для хромирования наружных поверхностей деталей обычно имеют форму полосы шириной 50...80 мм и толщиной 3…6 мм или цилиндра, размеры которого зависят от размеров детали. Площадь анодов должна в 1,5...2 раза превышать общую площадь 
[image: image34.wmf]0

F

, покрываемую хромом. В этом случае концентрация трехвалентного хрома будет поддерживаться на оптимальном уровне. С учетом этих соображений нужно подобрать и очистить аноды.

11. Завесить подвеску с деталями и аноды в ванну, предварительно зачистив наждачной бумагой места контактов со штангами. Взаимное расположение анодов и катодов показаны на рисунке 1.

При завешивании в ванну необходимо, чтобы все участки анодов были одинаково удалены от противоположных участков катода: при этом толщина слоя хрома откладывается равномерно по всей поверхности детали. Поэтому при хромировании цилиндрических деталей следует устанавливать аноды не с двух, а с четырех или шести сторон, а еще лучше применять аноды цилиндрической формы.
Практикой хромирования выработано много конструкций анодов и экранов, а также способов их размещения (рисунок 4), что необходимо учитывать с целью получения одинаковой толщины покрытия на всех участках хромируемых деталей.
Для улучшения равномерности покрытия используют следующие приемы:
· устанавливают дополнительные (рисунок 4, а) и фигурные аноды (рисунок 4, д), повторяющие форму покрываемых деталей так, чтобы расстояния между всеми участками катода и анода были примерно равными;

· используют дополнительные катоды (рисунок 4, б и г), забирающие на себя часть тока, что предохраняет выступающие участки и кромки изделий от образования наростов («пригаров») и дендритов. Они должны иметь электрическую связь с покрываемой деталью;

· применяют неметаллические (неэлектропроводные) экраны (рисунок 4, в), которые выполняют ту же функцию, что и дополнительные катоды, но в отличие от них не требуют затрат энергии;

· увеличивают расстояние между покрываемыми деталями и анодами, в результате чего уменьшается относительная разность расстояний между выступающими и углубленными участками деталей и анодами.

[image: image35.png]



Рисунок 4 - Практические приемы уменьшения неравномерного 
отложения хрома
12. Через 5...8 минут, когда детали прогреются до температуры электролита произвести декапирование, для чего включить "обратный ток" (деталь на +) на 30...60 секунд в при 
[image: image36.wmf]k

D

=20…40 А/дм2. Декапированием добиваются удаления окисной пленки с поверхности детали.
13. Переключить ванну на "прямой ток" (деталь на – ), отрегулировать величину тока в соответствии с расчетом и зафиксировать время начала хромирования.
14. Произвести хромирование, выдержав деталь в ванне установленное время. Периодически проверять соблюдение режимов (сила тока и температура). Температура не должна отклоняться от установленной (например, 67°С) более чем на +1°C. Перерыв тока не допускается во избежание отслаивания покрытия. Время, в течение которого идет электролиз, следует использовать для оформления отчета.
15. Вынуть детали из ванны и промыть их вместе с подвеской в бачке с дистиллированной водой. Это делается в целях экономии дорогого хромового ангидрида. Затем эта вода вместе со смытым электролитом выливается в ванну хромирования, тем более, что воду все равно приходятся добавлять ежесменно вследствие ее испарения и уноса вентилятором в процессе электролиза.
16. Промыть деталь в холодной и в горячей (70…80°С) воде.
17. Снять детали с подвески, произвести их сушку и термообработку в сушильном шкафу при температуре 150…200°С в течение l...2 часов с целью удаления водорода, который придает покрытию излишнюю хрупкость.
18. Визуально, пользуясь лупой, определить качество покрытия.
19. Измерить детали, взвесить их и определить толщину покрытия, скорость осаждения хрома и фактический выход по току:


[image: image37.wmf]2

d

d

h

1

2

ф

-

=

,
(3)

где

[image: image38.wmf]ф

h

 - фактическая толщина покрытия, мм; 

[image: image39.wmf]1

d

 - диаметр детали до хромирования, мм; 

[image: image40.wmf]2

d

 - диаметр детали после хромирования, мм.


[image: image41.wmf]ф

ф

ф

t

h

V

=

,
(4)
где

[image: image42.wmf]ф

V

 - фактическая скорость осаждения хрома, мм/ч;


[image: image43.wmf]ф

t

 - фактическая продолжительность хромирования, час.



[image: image44.wmf]T

1

2

ф

G

G

G

-

=

h

,
(5)

где 

[image: image45.wmf]ф

h

 - фактический выход по току (к.п.д. ванны);

[image: image46.wmf]1

G

 - масса детали до хромирования, г; 

[image: image47.wmf]2

G

 - масса детали после хромирования, г;

[image: image48.wmf]T

G

 - теоретическое количество хрома, которое должно выделиться на детали, г.

                                       
[image: image49.wmf]ф

д

T

t

J

E

G

×

×

=

,                                                         (6)

где 

[image: image50.wmf]0

д

ф

д

F

F

J

J

×

=

 часть общего тока, приходящаяся собственно на деталь, А;


[image: image51.wmf]д

F

 - поверхность покрытия собственно детали, дм2; 

[image: image52.wmf]ф

J

 - фактически потребляемый ток (по показаниям прибора), А.

Таблица 1- Технологическая карта на восстановление детали хромированием. 
	№

пп
	Перечень операций
	Оборудование, приспособления и инструмент
	Режимы и технические условия

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ЛИТЕРАТУРА
1. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум – 5-е изд., стер. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2013. – 176 с.

2. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебное пособие / В.М.Виноградов. – М.: Изд-кий центр Академия, 2011. - 432 с.

3.Магомедов Р. А.Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном обслуживании [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Т. Лебедев, Р.А. Магомедов, А.В. Захарин и др.; Ставропольский гос. аграрный ун-т. – Ставрополь, 2014. – 96 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514975
4. Пучин Е.А., Дидманидзе О.Н., Лезин П.П., Лисунов Е.А., Кравченко Н. И. Надежность технических систем.- М.: УМЦ «Триада», 2005.-353 с.

5. Технология ремонта машин: Учебник для вузов / Е.А. Пучин, О.Н. Дидманидзе, В.С. Новиков и др.: Под редакцией Е.А. Пучина.-М.: УМЦ «ТРИАДА».- Т.I, 2006.-348 с.

6. Надежность и ремонт машин / В.В. Курчаткин, Н.Ф. Тельнов, К.А. Ачкасов  и др.; Под ред.  В.В. Курчаткина – М.: Колос, 2000.-776 с.



















_1150035832.unknown

_1150036174.unknown

_1150041675.unknown

_1150041874.unknown

_1150041945.unknown

_1150042347.unknown

_1150140956.unknown

_1150042355.unknown

_1150042109.unknown

_1150041908.unknown

_1150041935.unknown

_1150041896.unknown

_1150041795.unknown

_1150041806.unknown

_1150041772.unknown

_1150041648.unknown

_1150041656.unknown

_1150041584.unknown

_1150036089.unknown

_1150036128.unknown

_1150036143.unknown

_1150036106.unknown

_1150036052.unknown

_1150035932.unknown

_1150036012.unknown

_1150035786.unknown

_1150035821.unknown

_1150035801.unknown

_1150024284.unknown

_1150024373.unknown

_1150035756.unknown

_1150024260.unknown

_1150022709.unknown

_1150024032.unknown

_1150022422.unknown

